| Характеристика | Значение | Методика |
| --- | --- | --- |
| Диапазон рабочих температур, С | от -40 до +95 | prEN 14707; prEN 14313 |
| Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(м*С) | При 0 С | При 10 С | При 50 С | ГОСТ 7076 |
|  | 0,035 | 0,037 | 0,045 |  |
| Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | >3000 | НИИМосстрой |
| Группа горючести | Г1 | ГОСТ 30244 |
| Коэффициент звукопоглощения, % | Частота 250-1250 Гц | Частота 1600-3600 Гц | ГОСТ 16297 |
|  | 26 | 52 |  |
| Прочность на растяжение при разрыве, Мпа | 0,25 | ГОСТ 14236 |
| Коррозионная безопасность | Повышенная стойкость к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести |  |
| Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов |  |
| Срок службы, лет | 20-25 | НИИМосстрой |